附件：
2023年银川市“揭榜挂帅”科技项目榜单

	需求项目1
	冲击扰动影响下超前主被动耦合支护系统缓冲防护技术研发

	所属行业领域
	装备制造领域

	所属产业
	高端装备制造

	需求背景
	超前液压支架群组作为综采工作面回采巷道主要的被动支护装备，联合锚杆（索）、钢带、钢丝网组成的主动支护系统形成超前主被动耦合支护系统对回采巷道进行安全高效支护，而开采作业过程中约85%的冲击地压事件发生在回采巷道中，易打破主、被动支护系统两者间的力平衡关系，造成支护系统支护能力的失效，以及被动支护装备各部件的损坏，严重影响着超前液压支架等支护装备的使用寿命。该技术研发可为超前主被动耦合支护系统加装“护盾”，有效提升被动支护装备服役寿命，进而减少安全事故、大大提高安全高效生产效率。

	主要研究内容
	1.主被动耦合支护系统间平衡机理：建立冲击扰动影响下主被动耦合支护全长空间力学模型，厘清冲击扰动对超前液压支架群组作用机理，获得超前液压支架群组分担冲击扰动能量量级；

2.组合叠加式缓冲吸能结构设计研发：采用功能梯度材料结合手性结构模式，设计研发组合叠加式缓冲吸能装置，在不改变现有支架结构和支护方式的情况下，实现适应初撑力、工作阻力、接顶方式、移架方式等工况的要求，以及106J能量级的冲击能量的变形吸收，为安全阀的开启提供充足的时间。



	考核指标
	项目研制带有吸能装置的单元支架，应用于存在中等及以上冲击地压条件下的综采工作面两巷超前支护，具体技术目标参数：

1.吸能装置最大压缩量≤170mm，吸能装置动态响应时间≤50ms；

2.吸能装置能够实现104J～106J能量的变形吸收；
3.采用吸能装置后，受冲击过程中，底板平均支反力峰值≤2200kN；

4.具有缓冲装置的新型超前液压支架可承受的最大冲击载荷比额定工作阻力提高30%以上；

5.同等工况条件下顶板下沉量减小15%-20%，顶板破碎率降低5%-10%；

6.吸能体顶板适应巷道顶板起伏变化，适应角度沿巷道走向16°、侧向20°。

	预期效益
	1.经济效益：企业新增销售额1000余万元，利税250余万元，预计为用户每年节约因冲击造成装备零部件更换、上井维修费用2000余万元；

2.社会效益：为回采巷道支护装备加装“护盾”，提高煤炭开采过程中人员和装备的安全性，保障煤矿安全高效开采；带动配套行业发展。

	时限要求
	2023年11月—2024年12月

	揭榜方条件
	1.具有区内外独立法人资格和研发实力、研发基础的高校、科研单位和企业；

2.具备相关的研发基础和相应的成果；

3.具有相应的试验、测试条件。

	发榜方
	天地宁夏支护装备有限公司
	单位性质

	
	
	有限责任公司

	联系人
	刘伟
	联系电话
	18295615127

	榜单金额
	发榜金额120万，总投资300万


	需求项目2
	高电压富锂锰基正极材料关键技术研究

	所属行业领域
	新材料领域

	所属产业
	能源材料

	需求背景
	锂离子电池具有能量密度高、循环性能好的优势，成为纯电动和混合动力汽车理想的动力电池。伴随新能源领域对动力锂电池需求的不断增加以及富锂锰基材料改性技术的不断创新，富锂锰基正极材料的应用前景将得到巨大的提升。但是富锂锰基材料其高容量的发挥需要在4.45V以上高电压下，这样给电池体系带来很多应用挑战，高电压下对材料也提出了许多新的要求。

	主要研究内容
	解决高电压型富锂锰基材料高温储存性能以及高能量密度富锂锰基材料的循环性能问题。

	考核指标
	1.高电压型富锂锰基材料高温储存性能

（1）扣电池评估：常温（25℃），0.1C 克容量≥230mAh/g（4.55V），倍率性能 2C/0.5C＞85％（1C＝230mA/g）；

（2）全电池评估(1/3C)：常温（25℃），克容量≥225mAh/g（4.5V）；常温（25℃），循环圈数≥1500cls（不低于4.43V），容量保持率≥80%；高温（45℃），循环圈数≥800cls（不低于4.43V），容量保持率≥80%；高温（45℃），存储1.25年容量恢复率≥80％（不低于4.43V），每15天为一个测试周期。低温（-20℃），克容量 ≥133mAh/g（不低于4.43V）。

2.高能量密度富锂锰基材料的循环性能问题

（1）扣电池评估：常温（25℃），0.1C 克容量≥300mAh/g（4.8V），倍率性能 2C/0.5C＞85％（1C＝300mA/g）；

（2）全电池评估(1/3C)：压实密度≥2.7 g/cm3；常温（25℃），全电克容量≥270mAh/g（不低于4.6V），循环圈数≥500cls（不低于4.6V），容量保持率≥80%。

	预期效益
	该产品预期实现销售额1亿元，新增就业岗位20个，培养专业技术人员10人，促进产业链的良性发展。

	时限要求
	2023年11月—2025年12月

	揭榜方条件
	1.需为高校、科研院所；

2.具有多学科交叉的综合优势，在锂电正极材料创新研究方面可实现基础性、前瞻性、战略性突破；

3.具有大型科研仪器设备，为科研提供完备的公共技术支撑，同时能顺利开展实验方法学和实验技术创新研究，并面向社会开放共享；

4.能够完成科研项目，承担过省部级及以上科研项目；

5.具备完善的人才管理制度，科研人才充足，研发能力强；
6.项目产生的知识产权归双方共同所有。

	发榜方
	宁夏汉尧富锂科技有限责任公司
	单位性质

	
	
	有限责任公司

	联系人
	马文治
	联系电话
	13309515467

	榜单金额
	发榜金额180万，总投资500万


	需求项目3
	制氢用分裂变压器低压绕组耦合机理及抑制措施研究与应用

	所属行业领域
	新能源、电气设备制造

	所属产业
	新能源、装备制造

	需求背景
	氢能与电能结合将成为构建现代能源体系的重要途径。电能是多种能源间灵活高效转化的关键媒介，能量转换效率通常在90%以上，而变压器又是电能输送的关键设备，在制氢、储氢、供能等多个环节有着不可替代的作用。制氢供电设备中用的分裂变压器，需要两个低压之间减少相互干扰，在两个线圈同时运行时，相互之间磁耦合影响最低，以达到提高二次供电效率，确保电解槽稳定高效电解制氢的目的；变压器的绕组采用的是铜箔绕制，本身存在电磁屏蔽效果导致同一铁芯柱上的上下两个绕组耦合严重，造成变压器等效阻抗随电流发生变化，当阻抗值下降到一定程度时可能发生过流跳闸。故解决氢储能供电设备用分裂变压器低压绕组消除耦合影响瓶颈问题迫在眉睫。

	主要研究内容
	1.分析低压绕组间耦合影响因素，揭示耦合机理；

2.提出抑制低压绕组间耦合方法和措施；

3.试制满足耦合率要求的分裂变压器样机。

	考核指标
	额定容量：12MVA，额定电压：35kV/0.53kV/0.53kV，解耦率≥93%，其他参数依照发榜方整流变压器相关参数要求。

	预期效益
	项目完成后为企业带来良好经济效益，对同类变压器稳定性和可靠性的有效提升提供理论依据和技术支持。

	时限要求
	2023年9月—2024年10月

	揭榜方条件
	1.科研院所、高校、企业均可；

2.须具备仿真分析能力，技术方案符合变压器制造业企业需求；
3.项目产权归需求发榜方所有，项目结束后的持续研究成果归研究方所有。

	发榜方
	卧龙电气银川变压器有限公司
	单位性质

	
	
	有限责任公司

	联系人
	龙文超
	联系电话
	18409519865

	榜单金额
	发榜金额120万，总投资300万


